| Metal or Alloy | Density (kg/m3) |
| --- | --- |
| Actinium | 10070 |
| Admiralty Brass | 8525 |
| Aluminum | 2712 |
| Aluminum - melted | 2560 - 2640 |
| Aluminum - 1100 | 2720 |
| Aluminum - 6061 | 2720 |
| Aluminum - 7050 | 2800 |
| Aluminum - 7178 | 2830 |
| Aluminum bronze (3-10% Al) | 7700 - 8700 |
| Aluminum foil | 2700 -2750 |
| Antifriction metal | 9130 -10600 |
| Antimony | 6690 |
| Babbitt | 7272 |
| Barium | 3594 |
| Beryllium | 1840 |
| Beryllium copper | 8100 - 8250 |
| Bismuth | 9750 |
| Brass - casting | 8400 - 8700 |
| Brass - rolled and drawn | 8430 - 8730 |
| Brass 60/40 | 8520 |
| Bronze - lead | 7700 - 8700 |
| Bronze - phosphorous | 8780 - 8920 |
| Bronze (8-14% Sn) | 7400 - 8900 |
| Brushed metal | 7860 |
| Cadmium | 8640 |
| Caesium | 1873 |
| Calcium | 1540 |
| Cast iron | 6800 - 7800 |
| Cerium | 6770 |
| Chemical Lead | 11340 |
| Chromium | 7190 |
| Cobalt | 8746 |
| Constantan | 8920 |
| Columbium | 8600 |
| Constantan | 8880 |
| Copper | 8940 |
| Cupronickel | 8908 - 8940 |
| Delta metal | 8600 |
| Duralumin | 2790 |
| Electrum | 8400 - 8900 |
| Eroded metal | 7860 |
| Europium | 5243 |
| Gallium | 5907 |
| Germanium | 5323 |
| Gold | 19320 |
| Hafnium | 13310 |
| Hatelloy | 9245 |
| Indium | 7310 |
| Inconel | 8497 |
| Incoloy | 8027 |
| Iridium | 22650 |
| Iron | 7850 |
| Lanthanum | 6145 |
| Lead | 11340 |
| Light alloy based on Al | 2560 - 2800 |
| Light alloy based on Mg | 1760 - 1870 |
| Lithium | 534 |
| Magnesium | 1738 |
| Manganese | 7440 |
| Manganese Bronze | 8359 |
| Manganin | 8500 |
| Mercury | 13593 |
| Molybdenum | 10188 |
| Monel | 8360 - 8840 |
| Neodymium | 7007 |
| Nichrome | 8400 |
| Nickel | 8908 |
| Nickel 20 | 8090 |
| Nickel 200 | 8890 |
| Nickel silver | 8400 - 8900 |
| Nickeline | 8770 |
| Nimonic | 8100 |
| Niobium | 8570 |
| Osmium | 22610 |
| Palladium | 12160 |
| Phosphor bronze | 8900 |
| Platinum | 21400 |
| Plutonium | 19816 |
| Red Brass | 8746 |
| Silver | 10490 |
| Sodium | 971 |
| Solder 50/50 Pb Sn | 8885 |
| Stainless Steel | 7480 - 8000 |
| Steel | 7850 |
| Tin | 7280 |
| Titanium | 4500 |
| Tungsten | 19600 |
| Uranium | 18900 |
| Vanadium | 5494 |
| White metal | 7100 |
| Wrought Iron | 7750 |
| Zinc | 7135 |
| Zirconium | 6570 |
| Yellow Brass | 8470 |